# 检  测  报  告

## T E S T  R E P O R T

报告编号: ZC24113001

样品名称           加筋防眩光亚克力

委托单位            上海工厂质量部

检验类别               委托检测

西藏中驰集团股份有限公司创新与检测中心

### 西藏中驰集团股份有限公司创新与检测中心

### 检 测 报 告

委托编号：ZC24113001                                                              第 1 页 共 3 页

| 委托单位 | 上海工厂质量部 | 委托日期 | 2024 年 11 月 30 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 加筋防眩光亚克力 | 样品编号 | ZC24113001 |
| 生产单位 | 品诚 | 生产日期 | —— |
| 型号规格 | 12mm | 批 号 | —— |
| 样品数量 | 屏体 3 | 项目名称 | 宁马-南京段 |
| 样品状态 | 外观无异常 | 到样日期 | 2024 年 11 月 30 日 |
| 判定依据 | TBT 3122-2019《铁路声屏障声学构件》 |  |  |
| 检验日期 | 2024 年 12月 2 日~2024 年 12月 5 日 | 签发日期 | 2024 年 12 月 6 日 |
| 检验地点 | 安徽省合肥市庐江县高新区中塘路 99 号 |  |  |
| 检验结论 | 所检项目结果及符合情况，详见数据页。 检测专用章 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

审  核 ：  2024.12.6  编  制：      2024.12.6

### 西藏中驰集团股份有限公司创新与检测中心

### 检 测 报 告

委托编号：ZC24113001                                                            第 2 页 共 3 页

| 序号 | 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 检测依据 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 透光率% | ≥85% | 88.4 | GB/T 2410-2008 | 符合 |
| 2 | 光泽度 | ≤30 | 15.0 | GB/T 9754-2007 | 符合 |
| 3 | 拉伸强度 MPa | ≥70 | 71.6 | GB/T 1040.1-2018 | 符合 |
| 4 | 断裂伸长率% | ≥4% | 4.38 | GB/T 1040.1-2018 | 符合 |
| 5 | 拉伸弹性模量 MPa | ≥3100 | 3524 | GB/T 1040.1-2018 | 符合 |
| 6 | 弯曲强度 MPa | ≥98 | 125 | GB/T 9341-2008 | 符合 |
| 7 | 弯曲弹性模量 MPa | ≥3100 | 3682 | GB/T 9341-2008 | 符合 |
| 8 | 软化温度℃ | ≥100 | 109 | GB/T 1036-2008 | 符合 |
| 9 | 线膨胀系数 mm/（ m*℃) | ≤0.067 | 0.017 | GB/T 1633-2000 | 符合 |
| 10 | 附着力 | 0 级 | 0 级 | GB/T 9286-2021 | 符合 |
| 11 | 燃烧性能等级 | B2 级 | B2-E 级 | GB 8626-2007 | 符合 |
| 说 明 |  |  |  |  |  |

### 西藏中驰集团股份有限公司创新与检测中心

### 检 测 报 告

委托编号：ZC24113001                                                            第 3 页 共 3 页

#### 声 明

1.  检测报告无我中心“检测专用章”无效。

2.  检测报告无编制、审核和批准人签字无效。

3.  检测报告涂改无效。

4.  未经中心书面批准，不得部分复制本报告（完整复制除外）。

5.  检测报告需加盖骑缝章，本报告自批准之日起生效。

6.  对检测报告若有异议，委托方须在收到报告之日起十五日内向 我中心提出，逾期不予受理。

7.  由委托单位自行采集的样品，我中心仅对送检样品检测数据负 责，不对样品来源负责；测试条件和工况变化大的样品、无法保存和 复现的样品，中心仅对本次所采样品的检测数据负责。

8.  委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负 责，我中心实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的 信息为前提，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符， 本中心不承担由此引起的责任。

检测单位：西藏中驰集团股份有限公司创新与检测中心 单位地址：安徽省合肥市庐江县高新区中塘路 99 号

联系电话：021-60712256                邮政编码：231501