中国认可

国际互认

检测

TESTING

CNAS L19135

检  测  报  告

## T E S T  R E P O R T

报告编号: ZC25090901

样品名称              金属屏体

委托单位               质量部

检验类别              委托检测

西藏中驰集团股份有限公司创新与检测中心

### 西藏中驰集团股份有限公司创新与检测中心

### 检 测 报 告

报告编号：ZC25090901                                                                                                         第 1 页 共 5 页

| 样品名称 | 金属屏体 | 检测类别 | 委托检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 质量部 | 样品编号 | ZC25090901J |
| 生产单位 | 西藏中驰集团股份有限公司 | 生产日期 | 2025年9月6日 |
| 型号规格 | 1880*500*80mm | 批 号 | （ZC）80JS-NCGJ-25-9-6 |
| 样品数量 | 12块 | 项目名称 | 南昌轨道交通4号线一期高架段声屏障新增及改造工程 |
| 样品状态 | 外观无异常 | 到样日期 | 2025年9月9日 |
| 检测依据 | GB/T 20247-2006、GB/T 19889.3-2005、TB/T 3122-2019、GB/T 23451-2023、GB/T 14153-1993、GB/T 9286-2021、GB/T 10299-2011 |  |  |
| 判定依据 | 《铁路声屏障声学构件》TB/T 3122-2019及项目技术文件 |  |  |
| 检验日期 | 2025年9月9日~9月12日 | 签发日期 | 2025年9月15日 |
| 检验地点 | 安徽省合肥市庐江县高新区中塘路 99 号 |  |  |
| 主要仪器设备 | 声学实验室设备（B&K）、抗风压检测试验机、落锤冲击试验机、憎水性测定仪、涂层附着力测定装置 |  |  |
| 检验结论 | 经检测，检测样品所检项目结果符合《铁路声屏障声学构件》TB/T 3122-2019及项目技术文件的要求，检测结果详见数据页。 检测专用章 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

批准 ：                审  核 ：               编  制：

### 西藏中驰集团股份有限公司创新与检测中心

### 检 测 报 告

报告编号：ZC25090901                                                                                                    第 2 页 共 5 页

| 序号 | 检测项目 |  | 标准要求 | 检测结果 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 降噪系数 |  | ≥0.7 | 0.85 | 符合 |
| 2 |  | 125Hz | ≥0.3 | 0.77 | 符合 |
|  |  | 250Hz | ≥0.6 | 0.80 | 符合 |
|  |  | 500Hz | ≥0.8 | 0.94 | 符合 |
|  |  | 1000Hz | ≥0.7 | 0.95 | 符合 |
|  |  | 2000Hz | ≥0.5 | 0.79 | 符合 |
|  |  | 4000Hz | ≥0.5 | 0.79 | 符合 |
| 3 | 计权隔声量dB |  | ≥30dB | 31dB | 符合 |
| 4 |  | 125Hz | ≥15dB | 18.3 | 符合 |
|  |  | 250Hz | ≥16dB | 18.0 | 符合 |
|  |  | 500Hz | ≥25dB | 26.4 | 符合 |
|  |  | 1000Hz | ≥30dB | 33.9 | 符合 |
|  |  | 2000Hz | ≥30dB | 38.7 | 符合 |
|  |  | 4000Hz | ≥35dB | 38.1 | 符合 |
| 5 | 外观 |  | 涂层或镀层应细致均匀、表面平滑，无目测皱皮、漏镀、气泡、色差，且不应毛刺等缺陷 | 目测无皱皮、漏镀、气泡、色差，且不应毛刺等缺陷 | 符合 |
| 6 | 面密度 |  | ≤65kg/m2 | 17.5 | 符合 |
| 7 | 抗冲击性能 |  | 应能承受30J±1J能量的冲击，损坏只局限在结构的表面部分，内部构件不造成损坏或平移断层；冲击钢球不应穿透空腔构件的外壁，但可呈裂缝状且长度小于50 mm 的局部损坏 | 通过 | 符合 |
| 8 | 防腐蚀性能（涂层附着力） |  | 0级 | 0级 | 符合 |
| 9 | 防水性能（憎水率） |  | ≥98% | 99.2 | 符合 |
| 说 明 |  |  |  |  |  |

### 西藏中驰集团股份有限公司创新与检测中心

### 检 测 报 告

报告编号：ZC25090901                                                                                                    第 3页 共 5 页

| 检测数据 |  | 检测图谱 |
| --- | --- | --- |
| 频率 (1/3倍频程) f/Hz | 吸声系数αs |  |
| 50 | / |  |
| 63 | / |  |
| 80 | / |  |
| 100 | 0.31 |  |
| 125 | 0.77 |  |
| 160 | 0.87 |  |
| 200 | 0.87 |  |
| 250 | 0.80 |  |
| 315 | 0.84 |  |
| 400 | 0.90 |  |
| 500 | 0.94 |  |
| 630 | 0.94 |  |
| 800 | 0.96 |  |
| 1000 | 0.95 |  |
| 1250 | 0.89 |  |
| 1600 | 0.80 |  |
| 2000 | 0.79 |  |
| 2500 | 0.76 |  |
| 3150 | 0.76 |  |
| 4000 | 0.79 |  |
| 5000 | 0.84 |  |
| 250,500,1000和2000Hz的吸声系数的算数平均值为0.85。 本报告的测试结果是根据实验室测量结果得到的。 |  |  |

### 西藏中驰集团股份有限公司创新与检测中心

### 检 测 报 告

报告编号：ZC25090901                                                                                                    第 4页 共 5 页

| 检测数据 |  | 检测图谱 |
| --- | --- | --- |
| 频率 (1/3倍频程) f/Hz | 隔声量R/dB |  |
| 50 | / |  |
| 63 | / |  |
| 80 | / |  |
| 100 | 18.6 |  |
| 125 | 18.3 |  |
| 160 | 18.4 |  |
| 200 | 21.2 |  |
| 250 | 18.0 |  |
| 315 | 22.7 |  |
| 400 | 23.9 |  |
| 500 | 26.4 |  |
| 630 | 26.1 |  |
| 800 | 30.8 |  |
| 1000 | 33.9 |  |
| 1250 | 36.6 |  |
| 1600 | 37.4 |  |
| 2000 | 38.7 |  |
| 2500 | 37.2 |  |
| 3150 | 36.6 |  |
| 4000 | 38.1 |  |
| 5000 | 39.1 |  |
| 按照GB/T 50121-2005的计算结果：Rw(C;Ctr)=31(-1;-4)dB。 本报告的测试结果是根据实验室测量结果得到的。 |  |  |

### 西藏中驰集团股份有限公司创新与检测中心

### 检 测 报 告

报告编号：ZC25090901                                                                                                  第 5页 共 5 页

#### 声     明

1.  检测报告无我中心“检测专用章”无效。

2.  检测报告无编制、审核和批准人签字无效。

3.  检测报告涂改无效。

4.  未经中心书面批准，不得部分复制本报告（完整复制除外）。

5.  检测报告需加盖骑缝章，本报告自批准之日起生效。

6.  对检测报告若有异议，委托方须在收到报告之日起十五日内向 我中心提出，逾期不予受理。

7.  由委托单位自行采集的样品，我中心仅对送检样品检测数据负 责，不对样品来源负责；测试条件和工况变化大的样品、无法保存和 复现的样品，中心仅对本次所采样品的检测数据负责。

8.  委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负 责，我中心实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的 信息为前提，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符， 本中心不承担由此引起的责任。

检测单位：西藏中驰集团股份有限公司创新与检测中心 单位地址：安徽省合肥市庐江县高新区中塘路 99 号

联系电话：021-60712256